АКТ ПАРАМЕТРОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ (АКП ЛКП)

| Номер акта: АКПЛКП-[год] [№спец]–[зав№] от [мес]. [год] г. | Номер партии: [мес][год][№спец] |
| --- | --- |
| - Основные сведения об изделии |  |

| Наименование изделия | [наим] |
| --- | --- |
| Обозначение изделия | [обознач] |
| Заводской номер изделия | [зав№] |
| Марка грунтовки / марка ЛКП | Jotun Jota EP15P / International Interbond 1202UPC |
| Изготовитель (поставщик) | LIANGGU VALVE GROUP CO., LTD. Китай, No.32,GangQiang Road,YongXing Street,LongWan District,WenZhou CityАдрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.32,GangQiang Road,YongXing Street,LongWan District,WenZhou City |

- Технические параметры лакокрасочного покрытия:

| Показатель | Jota EP15P | Interbond 1202UPC | Единица измерения | Метод испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сухого остатка | 62 ±2% | 64% | % | ISO 3233 |  |
| Толщина сухого слоя | 60–200 | 100–200 | мкм | - | Рекомендуемый диапазон |
| Толщина мокрого слоя | 97–323 | 156–313 | мкм | - | В пересчете по сухому остатку |
| Адгезия | ≤ 2 балла | ≤ 2 балла | - | ISO 2409 | без отслоений |
| Цвет | серый, красный, алюминий и др. | RAL 5015 (синий)/ RAL 3020 (красный) | - | - | визуально |
| Устойчивость к температуре | до 120°C (max 140°C) | до 650°C | °C | - | атмосферные условия |

- Требования к условиям подготовки и окраски:

| Параметр | Требуемые значения | Фактическое значение | Оценка (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха в помещении | 15–30 °C | 25 °C | Соответствует |
| Относительная влажность воздуха | Не более 80 % | 45 % | Соответствует |
| Конденсации влаги на поверхности нет | Отсутствие конденсата | Не обнаружено | Соответствует |

Примечание:

Приведенные данные являются типичными для изделий заводского производства и могут незначительно отличаться в зависимости от цвета.

Все данные действительны для смешанных красок.

- Контроль ЛКМ:

Входной контроль ЛКМ: визуально-измерительный (толщиномер Elcometer 456), магнитно-индукционный, заключается в проверке сопроводительной документации, осмотру тары и установлении соответствия свойств материала требованиям, указанным в сопроводительной документации на применяемый ЛКМ. Технические характеристики, подлежащие проверке при входном контроле:

| Контролируемый параметр | Фактическое значение | Оценка (соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- |
| Цвет и внешний вид пленки | Однородный, без дефектов | Соответствует |
| Степень высыхания | По норме, без следов прилипания | Соответствует |
| Толщина слоя покрытия | 260 мкм | Соответствует |
| Адгезия покрытия | 1 балл (по ISO 2409) | Соответствует |

- Заключение:

Лакокрасочное покрытие соответствует заявленным характеристикам согласно техническим условиям производителей Jotun и International Coatings. Толщина, адгезия, внешний вид и температурная стойкость соответствуют требованиям для эксплуатации трубопроводной арматуры в промышленных условиях.

Результаты входного контроля ЛКМ подтверждают соответствие материалов требованиям документации. Претензий по качеству ЛКМ не выявлено.

- Подписи:

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xu Shiming | Инспектор по покраске |  |  |  |
| Li Guoping | Начальник технического контроля |  |  |  |
|  |  |  | (М.П) |